# Технология полировки поликарбонатовых фар и акрилового стекла

| Выполняемая операция | Оборудование и принадлежности | Расходные материалы | Порядок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Удаление кратеров и глубоких царапин | -Шлифовальная машинка RUPES LR31AE -Пылесос S135E, KS260EP или SV10E(желательно) -Защитная прокладка Ø 145мм под Abranet с отверстиями. -Мягкая прокладка Ø 145мм под Abranet с отверстиями. | Abranet P240 * | -Шлифовать поверхность равномерно по всей плоскости до полного удаления кратеров и глубоких рисок |
| Протирка и удаление пыли | -Липкие антистатические салфетки с пропиткой для удаления пыли TRLU02, F-TACK, CE425 или GMRE 50 |  | -Удалить пыль равномерными S-образными движениями -Поверхность не увлажнять |
| Последовательнаяшлифовка поверхности стекла | -Шлифовальная машинка RUPES LR31AE. -Пылесос S135E, KS260EP или SV10E (желательно). -Защитная прокладка Ø 145мм под Abranet. -Мягкая защитная прокладка Ø 145мм под Abranet. | Abranet Р320, Р400, Р500, Р600, Р800, Р1000 | -Шлифовать поверхность стекла постепенно уменьшая размер зерна абразива. -Контролировать равномерность обработки поверхности. |
| Подготовка поверхности к полировке | -Шлифовальная машинка RUPES LR31AE . -Защитная прокладка 145мм без отверстий. -Распылитель с водой. | Abralon P2000, P4000 | -Произвести обработку всей поверхности абразивом Р2000, затем Р4000. -Выполнять с увлажнением, распыляя небольшое количество воды на абразив и поверхность. |
| Протирка поверхности | -Нетканые высокопрочные салфетки для обезжиривания. DNM2, DNM4 или DNM12 |  | -Удалить остатки влаги и продуктов шлифовки равномерными S-образными движениями. |
| Предварнительнаяполировка | -Полировальная машинка RUPES LH 16EH или LH 22E -Диск-подошва для полировальных дисков, липучка, Ø 112 мм, М 14 -Полировальный диск средней жесткости Ø 130 мм (белый) | Полировальная паста Surf ACE ОЕ | -Полировать сухую поверхность до полного удаления риски. --Начинать полировку с минимальных оборотов, постепенно увеличивая до 1500 об/мин. -Движения медленные, нажим на машинку средний. |
| Протирка поверхности | -Полировальные салфетки одноразовые: LU 02 или VERTEX 2 Возможно применение многоразовых: NANOTEX или MICROTEX MINHA |  | Удалить остатки пасты. Поверхность не увлажнять |
| Окончательная полировка | -Полировальная машинка RUPES LH 16EH или LH 22E -Диск-подошва для полировальных дисков, липучка, Ø 112 мм, М 14 -Мягкий полировальный диск Ø 130 мм (черный) | Полировальная паста Surf ACE Ultimate Glaze | Полировать сухую поверхность до полного удаления разводов на поверхности стекла. Начинать полировку с минимальных оборотов, постепенно увеличивая до 2000 об/мин. -Движения медленные, нажим на машинку средний. |

*Примечание

Начальный размер зерна абразива выбирается в зависимости от состояния поверхности, чем сильнее повреждения, тем крупнее зерно используемого абразива.